УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

от «17» октября 2022 г. № 658н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Плавильщик цветных металлов и сплавов

639

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Ведение процесса плавки цветных металлов и сплавов»	9

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	17

I. Общие сведения

| Ведение процесса плавки руд, рудных концентратов, промпродуктов и оборотов цветных металлов и сплавов |  | 27.040 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Извлечение цветных металлов из руд, рудных концентратов, промпродуктов и оборотов, рафинирование черновых цветных металлов, изготовление сплавов, слитков цветных металлов и сплавов для реализации или для последующей переработки

Группа занятий:

| 3135 | Операторы технологических процессов производства металла | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 24.43 | Производство свинца, цинка и олова |
| --- | --- |
| 24.44 | Производство меди |
| 24.45 | Производство прочих цветных металлов |
| 24.54 | Литье прочих цветных металлов |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций | 3 | Подготовка оборудования, механизмов и оснастки печи к плавке цветных металлов и сплавов | A/01.3 | 3.1 |
|  |  |  | Выполнение вспомогательных операций при плавке и выпуске продуктов плавки из печи | A/02.3 | 3 |
| B | Ведение процесса плавки цветных металлов и сплавов | 4 | Контроль готовности оборудования печи, подготовки шихтовых, флюсовых, легирующих и огнеупорных материалов к плавке | B/01.4 | 4.2 |
|  |  |  | Управление процессом плавки сырья, оборотов и промпродуктов, рафинирования цветных металлов и сплавов | B/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Плавильщик 2-го разряда Плавильщик 3-го разряда Плавильщик 4-го разряда Плавильщик вторичного олова 2-го разряда Плавильщик вторичного олова 3-го разряда Плавильщик металла и сплавов 2-го разряда Плавильщик металла и сплавов 3-го разряда Плавильщик металла и сплавов 4-го разряда Плавильщик металла на вакуумных печах 3-го разряда Плавильщик металла на вакуумных печах 4-го разряда Плавильщик свинцовых сплавов 3-го разряда Плавильщик циклонной установки 5-го разряда Плавильщик электронно-лучевой плавки 4-го разряда Плавильщик электронно-лучевой плавки 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом, за исключением минимального разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица мужского пола не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения: - на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и/или на ведение стропальных работ; - на право работы с сосудами под давлением |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| ЕТКС | § 25 | Плавильщик 2-го разряда |
|  | § 26 | Плавильщик 3-го разряда |
|  | § 27 | Плавильщик 4-го разряда |
|  | § 6 | Плавильщик вторичного олова 2-го разряда |
|  | § 7 | Плавильщик вторичного олова 3-го, 4-го разряда |
|  | § 114 | Плавильщик металла и сплавов 2-го разряда |
|  | § 115 | Плавильщик металла и сплавов 3-го разряда |
|  | § 116 | Плавильщик металла и сплавов 4-го разряда |
|  | § 111 | Плавильщик металла на вакуумных печах 3-го разряда |
|  | § 112 | Плавильщик металла на вакуумных печах 4-го разряда |
|  | § 19 | Плавильщик свинцовых сплавов 3-го разряда |
|  | § 15 | Плавильщик циклонной установки 5-го разряда |
|  | § 98 | Плавильщик электронно-лучевой плавки 4-го, 5-го разряда |
| ОКПДТР | 16613 | Плавильщик |
|  | 16619 | Плавильщик вторичного олова |
|  | 16626 | Плавильщик металла и сплавов |
|  | 16628 | Плавильщик металла на вакуумных печах |
|  | 16640 | Плавильщик свинцовых сплавов |
|  | 16647 | Плавильщик циклонной установки |
|  | 16651 | Плавильщик электронно-лучевой плавки |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка оборудования, механизмов и оснастки печи к плавке цветных металлов и сплавов | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования, об имевших место отклонениях от установленных режимов подготовки к плавке, принятых и требующихся мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия, комплектности, чистоты и исправности системы аспирации, ограждений, средств коллективной и индивидуальной защиты и связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования и газозащитной аппаратуры на рабочем месте |
|  | Контроль технического состояния оборудования и механизмов печи, сифонов, фурм, форсунок, кессонов, желобов, загрузочного и разливочного оборудования печи, систем транспортировки продуктов плавки и газоотведения, технологической обвязки печей, приспособлений и оснастки |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и подготовке к работе печей и вспомогательного оборудования (транспортеры, питатели, бункера, газоходы, дымососы, загрузочные течки, желоба, трубопроводы воды, газа, кислорода, воздуха, установки дутья воздуха, обогащения дутья кислородом, охлаждения газов) |
|  | Проверка путем визуального осмотра состояния огнеупорной кладки футеровок, кессонированных элементов, металлоконструкций |
|  | Факельное торкретирование поврежденных фрагментов футеровки, восстановление, наварка, заделка, уплотнение стыков между сводовыми кессонами аптейка, печи, сифонов шлака и штейна печей (шнуровым асбестом) своими силами или путем привлечения ремонтных служб |
|  | Чистка фурм, форсунок и леток |
|  | Подготовка технологического инструмента, инструментов и приспособлений для ведения плавки, и отбора проб металла |
|  | Подготовка изложниц, форм, ковшей, желобов, шлаковых чаш для приема расплавов |
|  | Обработка желобов, ковшей (промежуточные, разливочные, приемные) хромомагнезитовым, графитовым раствором |
|  | Очистка от настылеобразований загрузочных течек, заливочных окон, загрузочных и шлаковых окон, порогов, заливочных, переточных, отвальных и аварийных желобов печи, сечения переходника аптейка печи |
|  | Обслуживание установок охлаждения печей, установки для полива выбитых чаш известковым молоком |
|  | Выявление и устранение своими силами или с привлечением ремонтного персонала утечек технического воздуха, природного газа, кислорода, кислородно-воздушной смеси, воды в системе и в оборудовании их подачи в печь |
|  | Замена шпуровой плиты, отстойников, изложниц, электродов в электропечах, штейновых и грануляционных желобов |
|  | Прессование ниппелей |
|  | Заправка сифонов |
|  | Обслуживание пульверизационных форсунок |
|  | Обслуживание установок испарительного охлаждения печей |
|  | Размывка ванны от настылеобразований |
|  | Чистка печей, зонтов, напыльников от настылей |
|  | Чистка оборудования и прилегающих площадок от выплесков металла, пыли и мусора |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места |
| Необходимые умения | Проверять визуально или с использованием контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее – КИПиА) работоспособность оборудования и механизмов печи, сифонов, фурм, форсунок, кессонов, желобов, загрузочного и разливочного оборудования печи, систем транспортировки продуктов плавки и газоотведения, технологической обвязки печей, приспособлений, устройств и оснастки, используемых при плавке |
|  | Пользоваться средствами КИПиА и вспомогательными специальными устройствами для контроля состояния футеровки печи, устройств шихтоподачи и приема жидкого металла в печь |
|  | Вести наладку загрузочного оборудования |
|  | Применять вспомогательные устройства и приспособления для чистки бункеров, загрузочных устройств, шлаковых окон, порогов, печей и горнов |
|  | Удалять настыли в местах их образования |
|  | Футеровать желоба |
|  | Наращивать электроды |
|  | Производить комплекс работ по восстановлению работоспособности пульверизационных форсунок |
|  | Производить сушку изложниц, форм, ковшей, желобов, шлаковых чаш для приема расплавов |
|  | Производить выгрузку и затаривание пульверизатора |
|  | Проверять работоспособность весов для взвешивания вспомогательных, флюсовых материалов |
|  | Устранять утечки технического воздуха, природного газа, кислорода, кислородно-воздушной смеси, воды в системе и оборудовании их подачи в печь |
|  | Определять с помощью приборов и визуально состояние футеровки печи |
|  | Применять условные знаки и радиосвязь для подачи команд машинисту крана |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места |
| Необходимые знания | Устройство, технические характеристики, правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования и механизмов печи, сифонов, фурм, форсунок, кессонов, желобов, загрузочного и разливочного оборудования печи, систем транспортировки продуктов плавки и газоотведения, технологической обвязки печей, приспособлений, устройств и оснастки, используемых при плавке в плавильной печи, вспомогательного оборудования, сооружений и устройств, погрузочно-разгрузочных механизмов, приспособлений и оснастки |
|  | Схемы технологической обвязки печи, подающих и отводящих воздушных, газовых, паровых, водяных и электрических коммуникаций |
|  | Технологические процессы и регламентные операции, производимые при подготовке к плавке и по ходу ее ведения |
|  | Современные технологии и аппаратурные схемы получения металлов и сплавов методом плавления |
|  | Типичные причины и признаки неисправности оборудования, механизмов, устройств, приспособлений и оснастки, способы их предупреждения и устранения |
|  | Способы выявления и регламент действий по устранению неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, узлов и механизмов печи |
|  | Правила и способы текущего ремонта футеровки |
|  | Состав и свойства огнеупорной массы и материалов, применяемых при подготовке и обслуживании печи |
|  | Правила и способы очистки загрузочных и шлаковых окон, порогов и горнов, фурм, форсунок и леток печей |
|  | Способы выгрузки и затаривания пульверизатора |
|  | Технология процесса набивки, наращивания и перепуска электродов |
|  | Регламент технического обслуживания оборудования печи и ее обвязки |
|  | Способы регулировки загрузочного оборудования |
|  | Технологии и правила проведения горячих ремонтов оборудования и обвязки печи |
|  | Правила строповки и транспортировки изложниц, форм, ковшей, коробов подъемно-транспортными сооружениями |
|  | Требования правил организации работ с применением ключ-бирочной системы и нарядов-допусков при работе в плавильном цехе |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в плавильном цехе |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при работе в плавильном цехе |
|  | Программное обеспечение рабочего места |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций при плавке и выпуске продуктов плавки из печи | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка состояния и работоспособности узлов и механизмов, основного и вспомогательного оборудования печи, технологической оснастки и инструмента |
| --- | --- |
|  | Комплектование плавки необходимым по количеству и составу набором вспомогательных, шихтовых, легирующих, раскислительных и присадочных материалов |
|  | Формирование комплектов материалов набойки для заправки ковшей, желобов, вспомогательных материалов для плавки |
|  | Приготовление огнеупорных материалов (смесей) |
|  | Изготовление и установка асбестовых пробок |
|  | Проверка наличия и комплектности аварийного инструмента, средств пожаротушения и газозащитной аппаратуры |
|  | Взвешивание шихтовых материалов, смешивание их в смесителе |
|  | Отбор проб шихтовых материалов и продуктов плавки (штейн, шлак) |
|  | Подача материалов в бункера и из бункеров на плавку |
|  | Заправка выпускных отверстий, шлаковых окон, порогов, желобов, заделка летки |
|  | Подготовка проб к плавке в лабораторных условиях |
|  | Дробление и транспортировка шлака |
|  | Съем окисной и шлаковой пленок с поверхности металла при разливке |
|  | Выемка из изложниц отлитых слитков (анодов, вайербарсов, чушек), их укладка, набивка номера плавки |
|  | Промывка, очистка слитков (анодов, вайербарсов, чушек) водой или специальным раствором |
|  | Укладка и обвязка слитков (анодов, вайербарсов, чушек) для последующей транспортировки |
|  | Транспортировка металла на склады готовой продукции (временного хранения) или на переработку в последующие переделы |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места |
| Необходимые умения | Проверять визуально или с использованием средств КИПиА работоспособность оборудования и механизмов печи, сифонов, фурм, форсунок, кессонов, желобов, загрузочного и разливочного оборудования печи, систем транспортировки продуктов плавки и газоотведения, технологической обвязки печей, приспособлений, устройств и оснастки, используемых при плавке |
|  | Производить регламентные работы по текущему обслуживанию основного и вспомогательного оборудования, технологической обвязки анодной печи и оборудования разливки |
|  | Определять визуально и (или) с использованием средств автоматизированной системы управления технологическим процессом (далее – АСУТП) и КИПиА отклонения параметров (режимов) работы обслуживаемого оборудования, выбирать способы устранения сбоев |
|  | Готовить огнеупорные смеси заданного качества для заправок и заделок технологических отверстий печи |
|  | Осуществлять загрузку материалов в печь в заданных дозировках |
|  | Приготавливать лигатуру и баббиты |
|  | Производить заправки выпускных отверстий, шлаковых окон, порогов, желобов, заделку леток |
|  | Изготавливать глиняные пробки и набойки |
|  | Удалять при разливке готового металла в изложницы окисные и шлаковые пленки с поверхности расплава |
|  | Дробить шлак |
|  | Отбирать представительные пробы расплавов, шлака, готового металла |
|  | Производить сушку, усреднение, размагничивание материала при подготовке к лабораторной плавке |
|  | Пользоваться весами для взвешивания огнеупорных, флюсовых материалов, шихтовых компонентов и готового металла |
|  | Безопасно производить выемку чушек (анодов, вайербарсов, слитков) из изложниц с укладкой и обвязкой для последующей транспортировки |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации плавильной печи, вспомогательного оборудования, сооружений и устройств, загрузочно-разгрузочных (выпускных и разливочных) механизмов, приспособлений и оснастки |
|  | Схемы воздушных, газовых, паровых, водяных коммуникаций |
|  | Технологические процессы и операции, производимые при подготовке к плавке и по ходу ее ведения |
|  | Свойства и назначение применяемых огнеупорных материалов |
|  | Требования к качеству заделочных смесей |
|  | Правила пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами, приспособлениями и инструментом |
|  | Состав и свойства огнеупорной массы |
|  | Состав и свойства флюсовых и вспомогательных материалов |
|  | Свойства шихтовых, оборотных вспомогательных материалов, требования, предъявляемые к ним |
|  | Порядок приготовление лигатуры и баббитов |
|  | Правила взвешивания, сушки и отмагничивания сырья при подготовке проб к плавке |
|  | Способы очистки печей, горнов, фурм, форсунок, напыльников, зонтов, желобов, окон |
|  | Правила строповки и транспортировки изложниц, форм, ковшей, коробов подъемно-транспортными сооружениями (оборудованием) |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе в плавильном цехе |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при работе в плавильном цехе |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий при работе в плавильном цехе |
|  | Программное обеспечение рабочего места |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса плавки цветных металлов и сплавов | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Плавильщик 5-го разряда Плавильщик 6-го разряда Плавильщик вторичного олова 4-го разряда Плавильщик металла и сплавов 5-го разряда Плавильщик металла и сплавов 6-го разряда Плавильщик металла на вакуумных печах 5-го разряда Плавильщик свинцовых сплавов 4-го разряда Плавильщик циклонной установки 6-го разряда Плавильщик электронно-лучевой плавки 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев работы по более низкому (предшествующему) разряду для прошедших профессиональное обучение Не менее трех месяцев работы по более низкому (предшествующему) разряду для получивших среднее профессиональное образование |
| Особые условия допуска к работе | Лица мужского пола не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения: - на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и/или на ведение стропальных работ; - на право обслуживания трубопроводов продуктов разделения воздуха (кислорода, азота, аргона) Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3135 | Операторы технологических процессов производства металла |
| ЕКТС | § 28 | Плавильщик 5-го разряда |
|  | § 29 | Плавильщик 6-го разряда |
|  | § 7 | Плавильщик вторичного олова 3-го, 4-го разряда |
|  | § 117 | Плавильщик металла и сплавов 5-го разряда |
|  | § 118 | Плавильщик металла и сплавов 6-го разряда |
|  | § 113 | Плавильщик металла на вакуумных печах 5-го разряда |
|  | § 20 | Плавильщик свинцовых сплавов 4-го разряда |
|  | § 15 | Плавильщик циклонной установки 5-го разряда |
|  | § 99 | Плавильщик электронно-лучевой плавки 6-го разряда |
| ОКПДТР | 16613 | Плавильщик |
|  | 16619 | Плавильщик вторичного олова |
|  | 16626 | Плавильщик металла и сплавов |
|  | 16628 | Плавильщик металла на вакуумных печах |
|  | 16640 | Плавильщик свинцовых сплавов |
|  | 16647 | Плавильщик циклонной установки |
|  | 16651 | Плавильщик электронно-лучевой плавки |
| ОКСО | 2.22.01.06 | Оператор – обработчик цветных металлов |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль готовности оборудования печи, подготовки шихтовых, флюсовых, легирующих и огнеупорных материалов к плавке | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, режиме работы печей, об имевших место отклонениях от установленных режимов плавки, принятых и требующихся мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Контроль полноты и качества работ по подготовке к плавке |
|  | Проверка наличия в заданном составе и объемах шихтовых, флюсовых и легирующих материалов для плавки |
|  | Контроль качества вспомогательных материалов (огнеупорные смеси, глина, кругляк для дразнения) для плавки |
|  | Проверка готовности желобов, изложниц, форм, ковшей, шлаковых чаш |
|  | Осмотр заделки леток |
|  | Проверка выполнения наращивания и замены электродов в электропечах |
|  | Проверка качества футеровки желобов для приема жидкого чернового металла и выпуска рафинированного |
|  | Контроль выполнения графика разогрева при пуске печи |
|  | Обслуживание печей и выпускных отверстий при подготовке к выпуску металла, наблюдение за их техническим состоянием, состоянием сифонов, фурм, кессонов, желобов |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места |
| Необходимые умения | Проверять визуально или с использованием средств КИПиА работоспособность оборудования и механизмов печи, сифонов, фурм, форсунок, кессонов, желобов, загрузочного и разливочного оборудования печи, систем транспортировки продуктов плавки и газоотведения, технологической обвязки печей, приспособлений, устройств и оснастки, используемых при плавке |
|  | Управлять процессом загрузки печи на основе данных о химическом составе переплавляемых материалов и показаний контрольно-измерительных приборов |
|  | Использовать контрольно-измерительные приборы и вспомогательные устройства для контроля состояния загрузочных устройств, хода шихтоподачи и приема расплава металла |
|  | Выявлять, анализировать причины возникновения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования и устранять их при обнаружении |
|  | Управлять загрузочным оборудованием и регулировать подачу воды в кессоны |
|  | Выбирать и применять способы дозировки, подачи и загрузки шихты, флюсов в печи по ходу ведения плавки или при загрузке печи при цикличной плавке |
|  | Готовить вспомогательные материалы для плавки и рафинирования (огнеупорные смеси, глина, кварц, бревна для дразнения) |
|  | Формировать предусмотренную технологической схемой шихту для плавки по заданному составу |
|  | Наращивать электроды |
|  | Производить комплексную проверку готовности печи к выплавке |
|  | Вести загрузку в печь шихтовых и жидких материалов (расплавов) чернового металла, штейнов, конвертерного шлака |
|  | Заправлять откосы, стены, пороги, желоба, шлаковые окна и выпускные отверстия |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при аварийных ситуациях |
|  | Применять условные знаки и радиосвязь для подачи команд машинисту крана |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места |
| Необходимые знания | Устройство, технические характеристики, правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования и механизмов печи, сифонов, фурм, форсунок, кессонов, желобов, загрузочного и разливочного оборудования печи, систем транспортировки продуктов плавки и газоотведения, технологической обвязки печей, вспомогательного оборудования, сооружений и устройств, погрузочно-разгрузочных механизмов плавильного передела |
|  | Основы металлургии цветных металлов в объеме, необходимом для выполнения подготовительных и вспомогательных работ процессов плавки в печах применяемых конструкций |
|  | Физико-химические, ликвационные и иные технологические процессы, происходящие в плавильных печах применяемых конструкций |
|  | Схемы технологической обвязки печи, подающих и отводящих воздушных, газовых, паровых, водяных и электрических коммуникаций |
|  | Требование технологических инструкций по подготовке и ведению плавки металлов и сплавов |
|  | Марки выплавляемых металлов и сплавов |
|  | Основные свойства и требования к качественным характеристикам продуктов плавки |
|  | Факторы, влияющие на извлечение, содержание металла в продуктах плавки и выход годного |
|  | Правила и порядок формирования и подготовки к загрузке шихты заданного состава |
|  | Требования к характеристикам и фазовым состояниям компонентов шихты, флюсам, присадкам, лигатуре, «дразнилам», раскислителям |
|  | Технологии приемки и загрузки в печь шихтовых сухих и жидких материалов (расплавов) чернового металла, штейнов, конвертерного шлака, флюсов, присадок, легирующих и каталитических добавок |
|  | Технология процесса набивки, наращивания и перепуска электродов электропечей |
|  | Технология процесса подготовки к выпуску металла ковшей, изложниц, разливочной посуды |
|  | Технология процесса горячего восстановления футеровки, в том числе методом торкретирования |
|  | Признаки, определяющие время выпуска продуктов плавки |
|  | Технология грануляции металла и шлака |
|  | Оборудование систем охлаждения печей (кессонов), регулируемые плавильщиком параметры |
|  | Типичные причины и признаки отклонения хода плавки, режимов оборудования от заданных, способы устранения и предупреждения |
|  | Набор и правила подачи условных сигналов при работе с подъемными сооружениями, при перемещении ковшей с жидким металлом (шлаком), перечень блокировок, аварийной сигнализации, правила ведения стропальных работ |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе в плавильном цехе |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при работе в плавильном цехе |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий при работе в плавильном цехе |
|  | Программное обеспечение рабочего места |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление процессом плавки сырья, оборотов и промпродуктов, рафинирования цветных металлов и сплавов | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия, комплектности, чистоты и исправности системы аспирации, ограждений, средств коллективной и индивидуальной защиты и связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования и газозащитной аппаратуры на рабочем месте |
| --- | --- |
|  | Контроль состояния и готовности к работе оборудования и механизмов печи, сифонов, фурм, форсунок, кессонов, желобов, загрузочного и разливочного оборудования, систем транспортировки продуктов плавки и газоотведения, технологической обвязки печей, приспособлений и оснастки |
|  | Проверка с применением контрольно-измерительных средств и вспомогательных устройств состояния огнеупорной футеровки |
|  | Регулировка загрузочного и разливочного оборудования анодной печи |
|  | Ведение процессов: плавки, переплавки, рафинирования цветных металлов и сплавов; грануляции; фьюмингования; вельцевания; дистилляции и купеляции в печах различной конструкции |
|  | Управление печами, технологической обвязкой и вспомогательным оборудованием |
|  | Приемка жидкого конвертерного шлака, штейнов, чернового металла |
|  | Загрузка в печь шихты (концентратов, рудных материалов), жидких материалов (расплавов), штейнов, чернового металла, конвертерного шлака, шлакообразующих, флюсовых материалов |
|  | Контроль правильности загрузки печи по объемам, химическому составу переплавляемых материалов |
|  | Управление технологическим процессом плавки руд, агломерата, концентратов, огарка, переплавки, рафинирования металла |
|  | Управление интенсивностью дутья, тепловым и тяговым режимами, положением электродов электропечей; добавление флюсов, присадок, легирующих/катализирующих добавок, оборотных материалов для поддержания оптимального режима плавки |
|  | Управление технологическим процессом возгонной плавки в фьюминг-печах (шлаковозгоночных печах) для извлечения летучих компонентов (Zn, Pb, Sn, In, Cd) из расплавленных шлаков |
|  | Управление технологическим процессом плавки методом дистилляции / вакуумной дистилляции (разделения или перевода компонентов расплава в парообразное состояние за счет испарения при температуре кипения) |
|  | Контроль и регулирование интенсивности нагрева, теплового и газодинамического (тягового) режимов печей фьюмингования и дистилляции / вакуумной дистилляции |
|  | Управление технологическим процессом плавки методом купеляции –окислительного плавления сплава благородных металлов со свинцом в целях их выделения |
|  | Контроль и регулирование интенсивности дутья, теплового и тягового режимов купеляционной печи |
|  | Поддержание оптимальных режимов плавки и работы плавильного агрегата |
|  | Интерактивная работа с АСУТП – ввод, получение и анализ данных |
|  | Отбор представительных проб для лабораторных исследований |
|  | Регулирование высоты продуктов плавки в сифоне, отстойнике, печи и горне |
|  | Плавка проб сложных руд, содержащих сульфиды никеля, меди, железа |
|  | Съем дроссов с поверхности расплавов цинка в ванне печи |
|  | Определение готовности плавки |
|  | Съем шлака с расплава в печи (съем шлака шлакосъемной машиной) |
|  | Прожиг летки печи кислородной трубкой |
|  | Выпуск чернового металла, рафинированного металла, штейна, сплавов, шлака |
|  | Перемещение жидких продуктов плавки, подлежащих дальнейшей переработке, на следующий технологический передел (участок) |
|  | Разливка металлов и сплавов в формы, изложницы, тигли |
|  | Снятие окисной и шлаковой пленок |
|  | Управление оборудованием улавливания, конденсации, осаждения, охлаждения возгонов печей, дистилляции и купеляции |
|  | Грануляция и транспортировка шлаков |
|  | Контроль качества продуктов плавки |
|  | Выполнение комплекса операций по выводу из работы для ремонта и в аварийных ситуациях, по подготовке и выводу печей на рабочий режим после ремонтов или восстановительных работ |
|  | Перевод, при необходимости, управления технологическим режимом и оборудованием печи с автоматического на ручной режим и обратно |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места |
| Необходимые умения | Проверять визуально и с использованием инструментария АСУТП и КИПиА работоспособность основного и вспомогательного оборудования, технологической обвязки, механизмов и устройств печи |
|  | Выявлять и анализировать причины возникновения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, устранять при обнаружении самостоятельно или с привлечением ремонтного персонала |
|  | Управлять процессом загрузки печи, загрузочным оборудованием на основе данных по химическому составу переплавляемых материалов и данных АСУТП и КИПиА |
|  | Использовать КИПиА и вспомогательные устройства для контроля состояния и работы загрузочных устройств, хода шихтоподачи и приема расплава металла |
|  | Контролировать систему охлаждения печей, регулировать подачу воды (хладагента) в кессоны |
|  | Выбирать оптимальный режим плавки и работы оборудования на основе данных о составе переплавляемых материалов, данных АСУТП и КИПиА, результатов лабораторных анализов |
|  | Определять обеспечивающие максимальное извлечение металла при минимальных расходных коэффициентах и потерях металла со шлаками режимы процесса плавки |
|  | Определять содержание в продуктах плавки и целевое качество получаемого металла (сплава) в зависимости от содержания металла в сырье и химического состава шихты |
|  | Рассчитывать (с помощью АСУТП или вручную) оптимальный состав и пропорции шихтовой композиции для получения готового продукта плавки (металла, сплава, возгона) заданного состава |
|  | Применять инструментарий и возможности АСУТП для установки оптимальных и корректировки (в случае отклонений) режимов технологического процесса |
|  | Корректировать процесс плавки добавлением флюсов, оборотных материалов, интенсивностью дутья |
|  | Регулировать положения электродов электропечей, интенсивность дутья и тепловой режим печей на природном газе |
|  | Управлять тепловым и тяговым режимами печи, подачей воды (охлаждающей жидкости) в кессоны |
|  | Регулировать высоту продуктов плавки в сифоне, печи и горне, отстойнике |
|  | Открывать и закрывать выпускные отверстия печей |
|  | Управлять шлакосъемной машиной |
|  | Вести процесс откачки и транспортировки гранулированного шлака |
|  | Производить пуск, разогрев и безаварийную остановку печи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места |
| Необходимые знания | Устройство, технические характеристики, правила эксплуатации и технического обслуживания основного и вспомогательного оборудования, механизмов печи, сифонов, фурм, форсунок, кессонов, желобов, загрузочного и разливочного оборудования печи, систем транспортировки продуктов плавки и газоотведения, технологической обвязки печей, погрузочно-разгрузочных механизмов, приспособлений, устройств и оснастки, используемых при плавке |
|  | Основные виды печей и технологии плавки цветных металлов |
|  | Схемы технологической обвязки печи, разливочной машины, подающих и отводящих воздушных, газовых, паровых, водяных и электрических коммуникаций, систем циркуляции и охлаждения |
|  | Схема, устройство подводок электроэнергии и органов управления электропечами |
|  | Основы металлургии цветных металлов в объеме, обеспечивающем квалифицированное управление процессом, оборудованием и технологической оснасткой печей различных конструкций |
|  | Технологические процессы и регламентные операции, производимые при подготовке и ведении плавки, рафинирования, переплава |
|  | Основы вакуумной технологии и электротехники для плавок в вакуумных электропечах |
|  | Физико-химические процессы, используемые при плавке сырья и рафинировании черновых цветных металлов в печах различных конструкций |
|  | Конструкция, принцип действия и особенности эксплуатации плавильных печей и разливочных машин различных типов и назначения |
|  | Требования технологических инструкций по ведению загрузки плавильных печей, ведению технологического процесса плавки и выпуска продуктов плавки (возгона) |
|  | Требования к химическому составу шихты, чернового металла, штейна, оборотных материалов, флюсовых добавок, металлов и сплавов, продуктов плавки |
|  | Контролируемые плавильщиком параметры и методы поддержания оптимальных режимов плавки в зависимости от состава шихты и заданных марок сплавов |
|  | Факторы, негативно влияющие на ход технологического процесса, и способы их компенсации |
|  | Требования к готовой продукции по маркам металлов и сплавов |
|  | Нормы выхода (извлечения) металла |
|  | Способы определения содержания металла в сырье, в продуктах плавки и качества получаемого металла |
|  | Способы выявления и регламент действий по устранению неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, узлов и механизмов печи |
|  | Технология грануляции шлака |
|  | Правила пуска и остановки печей |
|  | Типичные причины брака выпускаемой продукции при ведении плавки цветных металлов и сплавов и способы его предупреждения |
|  | Нормы допустимых потерь металла и пути их сокращения |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе в плавильном цехе |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при работе в плавильном цехе |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий при работе в плавильном цехе |
|  | Программное обеспечение рабочего места |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе, город Москва

Председатель Окуньков Алексей Михайлович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ООО «Корпорация Чермет», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» (зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2019 г., регистрационный № 55594) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 13 мая 2021 г. № 313н (зарегистрирован Минюстом России 30 июля 2021 г., регистрационный № 64496).

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 23 ст. 4041).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный № 61998).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 8, раздел «Общие профессии цветной металлургии».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 7, раздел «Переработка вторичных металлов».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Литейные работы».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 19, раздел «Производство химических и других источников тока».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 20, раздел «Полупроводниковое производство».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 8, раздел «Производство цветных, редких металлов и порошков из цветных металлов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Ростехнадзора от 13 ноября 2020 г. № 440 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности» (зарегистрирован Минюстом России 
23 декабря 2020 г., регистрационный № 61750).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657).

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.