УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «21» марта 2022 г. № 146н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор элионных процессов изделий микроэлектроники

1522

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Проведение элионных процессов производства изделий микроэлектроники на установках специализированного типа и контроль качества рабочей продукции»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Аттестация установок специализированного типа для проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники»	12

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	18

# I. Общие сведения

| Выполнение элионных процессов при производстве изделий микроэлектроники |  | 40.234 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Подготовка установок специализированного типа и проведение на них технологических операций элионных процессов (ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления) обработки полупроводниковых пластин для формирования элементов интегральной схемы при изготовлении изделий микроэлектроники

Группа занятий:

| 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 26.11.3 | Производство интегральных электронных схем |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Проведение элионных процессов производства изделий микроэлектроники на установках специализированного типа и контроль качества рабочей продукции | 4 | Подготовка установок и рабочей продукции к проведению элионных процессов при производстве изделий микроэлектроники | A/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение элионных процессов на установках при производстве изделий микроэлектроники | A/02.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль качества готовой продукции после проведения элионных процессов при производстве изделий микроэлектроники | A/03.4 | 4 |
|  |  |  | Управление несоответствующей продукцией после проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники | A/04.4 | 4 |
| B | Аттестация установок специализированного типа для проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники | 4 | Подготовка мониторных (нерабочих) пластин для аттестации установок для проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Проведение обработки мониторных (нерабочих) пластин на установках специализированного типа для проведения элионных процессов | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Определение готовности к работе установок специализированного типа для проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники | B/03.4 | 4 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение элионных процессов производства изделий микроэлектроники на установках специализированного типа и контроль качества рабочей продукции | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор элионных процессов 4-го разряда Оператор элионных процессов 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом, за исключением минимального разряда по профессии |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверка знаний требований охраны труда |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже, чем один раз в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 34 | Оператор элионных процессов 4-го разряда |
|  | § 35 | Оператор элионных процессов 5-го разряда |
| ОКПДТР | 16211 | Оператор элионных процессов |
| ОКСО | 2.11.01.10 | Оператор оборудования элионных процессов |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка установок и рабочей продукции к проведению элионных процессов при производстве изделий микроэлектроники | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка готовности ионно-лучевых установок для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
| --- | --- |
|  | Проверка готовности установок плазмохимического травления полупроводниковых, диэлектрических и металлических слоев, в том числе с использованием высокоплотной плазмы, для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Проверка готовности установок плазмохимического удаления фоторезиста для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Проверка готовности установок вакуумного напыления металлических и диэлектрических слоев для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Проверка готовности установок плазмохимического осаждения из газовой фазы полупроводниковых, диэлектрических и металлических слоев для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Подготовка рабочей продукции в соответствии со сменным заданием для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
| Необходимые умения | Определять техническое и технологическое состояние установок, используемых для производства изделий микроэлектроники, в автоматизированной системе управления производством |
|  | Работать в автоматизированной системе управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Определять статус рабочей продукции при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Формировать сменное задание для обработки рабочей продукции при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Подготавливать установки к проведению элионных процессов в соответствии с технологической документацией по изготовлению изделий микроэлектроники |
|  | Подготавливать рабочую продукцию к проведению элионных процессов в соответствии с требованиями технологической документации по изготовлению изделий микроэлектроники |
|  | Работать с материалами, сырьем и установками, используемыми для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Определять межоперационное время хранения рабочих пластин при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с рабочими пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с балластными пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки рабочих пластин при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с технологической оснасткой, используемой при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации установок ионного легирования, плазмохимического травления, вакуумного напыления и осаждения, используемых для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Операционные универсальные карты по выполнению технологических операций на установках плазмохимического травления, ионного легирования, вакуумного напыления и осаждения, используемые для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Расположение технологических установок, используемых для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Наименования, физико-химические свойства, назначение и условия применения, а также агрегатные состояния материалов (кислот, щелочей, инертных и реактивных газов), используемых для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с рабочими пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с балластными пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки рабочих пластин при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Требования охраны труда при работе на установках и правила пожарной безопасности при проведении элионных процессов |
|  | Правила работы персонала в чистых производственных помещениях |
|  | Правила управления сопроводительными листами, используемыми для производства изделий микроэлектроники |
|  | Межоперационное время хранения рабочих пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники |
|  | Требования системы менеджмента качества и экологического менеджмента организации |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение элионных процессов на установках при производстве изделий микроэлектроники | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Загрузка рабочей продукции в установки в ручном и автоматическом режиме для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
| --- | --- |
|  | Настройка параметров установок в соответствии с требованиями технологической операции и операционной картой для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Корректировка режимов проведения технологического процесса по результатам измерений контрольных пластин в допустимом диапазоне согласно технологической документации по изготовлению изделий микроэлектроники |
|  | Обработка рабочей продукции в ручном и автоматическом режиме на установках для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Запуск партии по автоматизированной системе управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Заполнение журнала обработки рабочей продукции, сопроводительного листа на продукцию, журнала передачи смен, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Выгрузка обработанной рабочей продукции из установок для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
| Необходимые умения | Осуществлять подготовку установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления к обработке рабочей продукции при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Выбирать рецепты и режимы обработки из имеющегося перечня на установках, используемых для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать в автоматизированной системе управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать на установках плазмохимического травления, ионного легирования, осаждения и вакуумного напыления, используемых для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Осуществлять контроль работы установок, используемых для изготовления изделий микроэлектроники, с помощью средств мониторинга в составе оборудования |
|  | Вносить разрешенные изменения в параметры технологических процессов согласно технологической документации по изготовлению изделий микроэлектроники |
|  | Обеспечивать безопасную эксплуатацию установок при ведении элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Определять момент окончания элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Управлять сопроводительными листами рабочих партий, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с рабочими пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с балластными пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Осуществлять действия при нештатных ситуациях, возникающих на установках плазмохимического травления, ионного легирования, осаждения и вакуумного напыления во время проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Осуществлять взаимодействие при выявлении нештатных ситуаций, возникающих на установках, с наладчиком технологического оборудования и инженером по наладке и эксплуатации оборудования |
|  | Осуществлять взаимодействие при выявлении несоответствующей рабочей продукции со сменным инженером-технологом |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации установок плазмохимического травления, ионного легирования, осаждения и вакуумного напыления, используемых для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Операционные универсальные карты по выполнению технологических операций на установках плазмохимического травления, ионного легирования, вакуумного напыления и осаждения, используемые для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Основы физики процессов и основные характеристики технологических процессов ионного легирования, плазмохимического травления, вакуумного напыления и осаждения, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Наименования, физико-химические свойства, назначение и условия применения, а также агрегатные состояния материалов (кислот, щелочей, инертных и реактивных газов), используемых для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Расположение технологических установок, используемых для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Базовые знания в области технологических маршрутов изготовления интегральных микросхем |
|  | Место и назначение выполняемых операций в технологических маршрутах изготовления интегральных микросхем |
|  | Правила работы персонала в чистых производственных помещениях |
|  | Правила работы с рабочими пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с балластными пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки рабочих пластин при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Требования охраны труда при работе на установках и правила пожарной безопасности при проведении элионных процессов изделий микроэлектроники |
|  | Требования системы менеджмента качества и экологического менеджмента организации |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества готовой продукции после проведения элионных процессов при производстве изделий микроэлектроники | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка технической готовности установки визуального контроля (микроскопа), используемой при изготовлении изделий микроэлектроники |
| --- | --- |
|  | Проверка технической готовности установки контроля толщины диэлектрических и полупроводниковых слоев, используемой при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Проверка технической готовности установки контроля линейных размеров, используемой при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Проверка технической готовности установки контроля толщины металлических слоев, используемой при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Проверка технической готовности установки контроля качества процессов ионного легирования, используемой при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Перемещение продукции после обработки элионными процессами на измерительную установку в соответствии с технологическим маршрутом изготовления изделий микроэлектроники |
|  | Проведение визуального контроля внешнего вида готовой рабочей продукции изделий микроэлектроники (макро- и микроконтроль) |
|  | Проведение контрольных измерений готовой рабочей продукции изделий микроэлектроники (толщины диэлектрических и полупроводниковых слоев, толщины металлических слоев, линейных размеров, равномерности легирования и степени разрушения поверхности), определение их соответствия техническим требованиям |
|  | Выгрузка готовой рабочей продукции из измерительного оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Ввод результатов измерения в автоматизированную систему управления производством и заполнение карты сбора информации, используемой при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Информирование инженера-технолога и начальника смены о несоответствии рабочей продукции изделий микроэлектроники после проведения элионных процессов |
|  | Перемещение готовой рабочей продукции на следующую технологическую операцию по производству изделий микроэлектроники в соответствии с технологическим маршрутом |
| Необходимые умения | Определять техническое состояние измерительного оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Пользоваться измерительным оборудованием визуального контроля, используемым при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Пользоваться измерительным оборудованием контроля толщины диэлектрических и полупроводниковых слоев, используемым при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Пользоваться измерительным оборудованием контроля линейных размеров, используемым при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Пользоваться измерительным оборудованием контроля толщины металлических слоев, используемым при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Пользоваться измерительным оборудованием контроля равномерности легирования и степени разрушения поверхности, используемым при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Определять виды микро- и макродефектов, возникающих при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Производить измерения на оборудовании и анализировать полученные результаты измерения при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Обеспечивать безопасную эксплуатацию измерительного оборудования при ведении процесса измерения при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Выбирать из имеющегося перечня рецепты и режимы измерений для контроля технологической операции на измерительном оборудовании, используемом при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с рабочими пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки рабочих пластин при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Осуществлять взаимодействие в течение рабочей смены с инженером по наладке и эксплуатации оборудования и сменным инженером-метрологом |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации измерительного оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Расположение технологического и измерительного оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Порядок ввода данных в автоматизированную систему управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с рабочими пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки рабочих пластин при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы персонала в чистых производственных помещениях |
|  | Правила работы с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Требования охраны труда при работе на установках и правила пожарной безопасности при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Требования системы менеджмента качества и экологического менеджмента организации |
|  | Требования к контролируемым параметрам элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Методы и способы контроля полупроводниковых, диэлектрических и металлических слоев при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Управление несоответствующей продукцией после проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники | Код | A/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выгрузка пластин из установок для проведения элионных процессов, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники, вручную совместно с инженером по наладке и испытаниям оборудования |
| --- | --- |
|  | Проведение контроля (визуального, технического, документального) несоответствующих изделий микроэлектроники при проведении элионных процессов |
|  | Идентификация несоответствующих изделий микроэлектроники предупреждающей биркой |
|  | Регистрация в журнале результатов контроля несоответствия изделий микроэлектроники при проведении элионных процессов |
|  | Перемещение несоответствующей продукции на специально отведенное место при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Остановка обработки рабочих партий изделий микроэлектроники по автоматизированной системе управления производством |
|  | Оформление сигнального талона при выявлении несоответствующих изделий микроэлектроники |
|  | Выполнение плана действий при отклонении параметров технологического процесса производства изделий микроэлектроники при проведении процессов ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления |
| Необходимые умения | Работать в автоматизированной системе управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Выявлять на рабочих изделиях микроэлектроники отклонения от установленных требований технологической документации по изготовлению микроэлектронной продукции |
|  | Анализировать результаты контроля изделий микроэлектроники на наличие несоответствия параметров продукции требованиям спецификации при проведении элионных процессов для изготовления изделий микроэлектроники |
|  | Регистрировать несоответствующую продукцию при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать на измерительном оборудовании, используемом при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с рабочими пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки рабочих пластин при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Определять виды и причины несоответствий изделий микроэлектроники, возникающих при проведении элионных процессов |
|  | Обеспечивать безопасную эксплуатацию измерительного оборудования при ведении процессов измерения при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Определять межоперационное время хранения рабочих пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники |
|  | Сообщать сменному инженеру-технологу и начальнику смены о несоответствующей продукции и проведенных немедленных действиях при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Правила работы с рабочими пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки рабочих пластин при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | План действия при отклонении параметров элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Перечень разрешенных переделок рабочих пластин и реставрационных циклов обработки рабочих пластин при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Перечень существенных и несущественных несоответствий рабочих изделий микроэлектроники |
|  | Виды несоответствий рабочих изделий микроэлектроники при проведении процессов ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления |
|  | Причины возникновения несоответствий рабочих изделий микроэлектроники при проведении процессов ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления |
|  | Порядок действий при обнаружении несоответствий рабочих изделий микроэлектроники |
|  | Требования послеоперационного контроля при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации используемого измерительного оборудования при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Расположение технологического и измерительного оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Межоперационное время хранения рабочих пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы персонала в чистых производственных помещениях |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Аттестация установок специализированного типа для проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор элионных процессов 6-го разряда Старший оператор |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года оператором элионных процессов 5-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверка знаний требований охраны труда |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже, чем один раз в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 36 | Оператор элионных процессов 6-го разряда |
| ОКПДТР | 16211 | Оператор элионных процессов |
| ОКСО | 2.11.01.10 | Оператор оборудования элионных процессов |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка мониторных (нерабочих) пластин для аттестации установок для проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор сопроводительного листа в соответствии с технологической инструкцией или выбор задачи в автоматизированной системе управления производством в соответствии с графиком периодической проверки готовности установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники |
| --- | --- |
|  | Подготовка мониторных (нерабочих) пластин в соответствии с технологической инструкцией проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники |
|  | Регистрация партии мониторных пластин в автоматизированной системе управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Перемещение контейнера с мониторными пластинами на загрузочное устройство установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники |
| Необходимые умения | Работать на установке сортировки пластин (сортер) при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Определять вид периодической аттестации оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники, в соответствии с графиком периодической проверки |
|  | Работать с мониторными (нерабочими) пластинами, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с балластными пластинами, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать в автоматизированной системе управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Обеспечивать безопасную эксплуатацию установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Требования плана контроля установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Расположение технологических установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с мониторными (нерабочими) пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с балластными пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Типы партий нерабочих пластин (источники, мониторные, накопители, реставрируемые), используемых при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Требования охраны труда при работе на установках и правила пожарной безопасности при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы персонала в чистых производственных помещениях |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение обработки мониторных (нерабочих) пластин на установках специализированного типа для проведения элионных процессов | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления к проведению технологических операций по обработке мониторных пластин при изготовлении изделий микроэлектроники |
| --- | --- |
|  | Загрузка мониторных пластин в технологическое оборудование, используемое при изготовлении изделий микроэлектроники, в ручном и автоматическом режиме |
|  | Настройка параметров установок в соответствии с требованиями технологической документации по изготовлению изделий микроэлектроники |
|  | Обработка мониторных пластин в ручном и автоматическом режиме на установках специализированного типа для проведения элионных процессов |
|  | Запуск партии мониторных пластин, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники, по автоматизированной системе управления производством |
|  | Заполнение сопроводительных листов при проведении аттестации технологического оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Выгрузка обработанных мониторных пластин из установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Передача партии мониторных пластин далее по аттестационному маршруту согласно сопроводительному листу или задаче в автоматизированной системе управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники |
| Необходимые умения | Работать на установках плазмохимического травления, ионного легирования, осаждения и вакуумного напыления при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с мониторными (нерабочими) пластинами, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с балластными пластинами, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Осуществлять контроль работы установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники, с помощью средств мониторинга в составе оборудования |
|  | Вносить разрешенные изменения в параметры технологических процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Обеспечивать безопасную эксплуатацию установок при ведении элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Определять момент окончания элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать в автоматизированной системе управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Требования плана контроля установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | План расположения технологических установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с мониторными (нерабочими) пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с балластными пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Требования охраны труда при работе на установках и правила пожарной безопасности при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Операционные универсальные карты по выполнению технологических операций на установках плазмохимического травления, ионного легирования, вакуумного напыления и осаждения, используемые для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы персонала в чистых производственных помещениях |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Определение готовности к работе установок специализированного типа для проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка технической готовности измерительного оборудования контроля дефектности, толщины слоев и поверхностного сопротивления, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники |
| --- | --- |
|  | Перемещение мониторных пластин на измерительное оборудование контроля дефектности, используемое при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Перемещение мониторных пластин на измерительное оборудование контроля толщины слоев, используемое при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Перемещение мониторных пластин на измерительное оборудование контроля поверхностного сопротивления, используемое при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Проведение контроля параметров мониторных пластин на измерительном оборудовании в соответствии с операционной картой при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Запись результатов измерения параметров мониторных пластин в карту сбора информации при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Выполнение плана действий при отклонении параметров элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Ввод результатов измерения параметров мониторных пластин в автоматизированную систему управления производством или внесение полученных результатов аттестационных процессов в карты статистического управления при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Перевод установок в работоспособное состояние для проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники |
|  | Перегрузка использованных мониторных пластин в накопитель (коллектор), используемый при изготовлении изделий микроэлектроники |
| Необходимые умения | Определять техническое состояние измерительного оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать на измерительном оборудовании при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Осуществлять введение данных в автоматизированную систему управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Анализировать результаты измерения мониторных (нерабочих) пластин на соответствие плану контроля установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Обеспечивать безопасную эксплуатацию измерительного оборудования при ведении процессов измерения при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Пользоваться автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Изменять статус технологических установок в автоматизированной системе управления производством (с работоспособного на неработоспособное состояние и обратно) согласно технологической документации по изготовлению изделий микроэлектроники |
|  | Определять средние, максимальные и минимальные значения, разброс параметров при проведении измерений на мониторных пластинах при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Выполнять работы с мониторными (нерабочими) пластинами, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Выполнять работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Требования плана контроля установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации измерительного оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | План расположения технологического и измерительного оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с мониторными (нерабочими) пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Требования охраны труда при работе на измерительном оборудовании и правила пожарной безопасности при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Порядок действий при отклонении параметров технологических процессов ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Расположение технологических установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы персонала в чистых производственных помещениях |
|  | Операционные универсальные карты по выполнению измерительных операций на измерительном оборудовании при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Фонд инфраструктурных и образовательных программ, город Москва

Генеральный директор Титов Руслан Вадимович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Акционерное общество «Микрон», город Москва, город Зеленоград |
| --- | --- |
|  | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники», город Москва, город Зеленоград |
|  | Некоммерческое партнерство «Межотраслевое объединение наноиндустрии», город Москва |
|  | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, 
ст. 171).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 20, раздел «Полупроводниковое производство».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.