УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «21» марта 2022 г. № 147н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор прецизионной фотолитографии изделий микроэлектроники

1526

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Проведение технологических процессов формирования фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники на неавтоматизированном оборудовании»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Проведение технологических процессов формирования фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники на автоматизированных установках»	8

3.3 Обобщенная трудовая функция «Контроль технологических процессов прецизионной фотолитографии при изготовлении изделий микроэлектроники и регулировка параметров при выявлении несоответствий»	13

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	18

# I. Общие сведения

| Выполнение процессов фотолитографии при производстве изделий микроэлектроники |  | 40.236 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Формирование на поверхности пластин фоторезистивной маски для создания локальных областей в изделиях микроэлектроники

Группа занятий:

| 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 26.11 | Производство элементов электронной аппаратуры |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Проведение технологических процессов формирования фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники на неавтоматизированном оборудовании | 4 | Проведение технологического процесса нанесения слоя фоторезиста на поверхность пластин при изготовлении изделий микроэлектроники на неавтоматизированном оборудовании | A/01.4 | 4 |
|  |  |  | Совмещение и экспонирование фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники на неавтоматизированном оборудовании | A/02.4 | 4 |
|  |  |  | Проявление фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники на неавтоматизированном оборудовании | A/03.4 | 4 |
| B | Проведение технологических процессов формирования фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники на автоматизированных установках | 4 | Проведение технологического процесса нанесения слоя фоторезиста, антиотражающего покрытия при изготовлении изделий микроэлектроники на автоматизированных установках | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Совмещение и экспонирование фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники на автоматизированных установках | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Проведение технологического процесса проявления фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники на автоматизированных установках | B/03.4 | 4 |
| C | Контроль технологических процессов прецизионной фотолитографии при изготовлении изделий микроэлектроники и регулировка параметров при выявлении несоответствий | 4 | Контроль параметров фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение действий при выявлении технологических несоответствий, возникающих при проведении процессов фотолитографии при изготовлении изделий микроэлектроники | C/02.4 | 4 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение технологических процессов формирования фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники на неавтоматизированном оборудовании | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор прецизионной фотолитографии 3-го разряда Оператор прецизионной фотолитографии 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом для оператора прецизионной фотолитографии 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверка знаний требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 83 | Оператор прецизионной фотолитографии 3-го разряда |
|  | § 84 | Оператор прецизионной фотолитографии 4-го разряда |
| ОКПДТР | 15916 | Оператор прецизионной фотолитографии |
| ОКСО | 2.11.01.09 | Оператор микроэлектронного производства |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение технологического процесса нанесения слоя фоторезиста на поверхность пластин при изготовлении изделий микроэлектроники на неавтоматизированном оборудовании | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка готовности оборудования к проведению процесса нанесения слоя фоторезиста на поверхность пластин в соответствии с требованиями нормативно-технической документации производства изделий микроэлектроники |
| --- | --- |
|  | Подготовка поверхности пластин, необходимых для изготовления изделий микроэлектроники, к процессу нанесения слоя фоторезиста |
|  | Проведение процесса нанесения слоя фоторезиста на поверхность пластин, необходимых для изготовления изделий микроэлектроники, проведение сушки нанесенного слоя фоторезиста |
|  | Проведение визуального контроля качества сформированного слоя фоторезиста на поверхности пластин, необходимых для изготовления изделий микроэлектроники |
|  | Заполнение сопроводительных листов и рабочих журналов при проведении технологического процесса нанесения слоя фоторезиста на поверхность пластин |
|  | Принятие решения о дальнейшей обработке пластин в соответствии с требованиями технологической документации по изготовлению изделий микроэлектроники |
|  | Взаимодействие с сотрудниками отдела сопровождения технологических процессов изготовления изделий микроэлектроники и отдела по обслуживанию технологического оборудования для получения необходимой информации, касающейся обработки рабочих пластин |
| Необходимые умения | Определять, выставлять и регулировать на оборудовании параметры технологического процесса нанесения слоя фоторезиста в соответствии с требованиями технологической документации по изготовлению изделий микроэлектроники |
|  | Оценивать состояние поверхности пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники, перед началом технологического процесса |
|  | Работать с вакуумными пинцетами |
|  | Проводить измерение толщины слоя фоторезиста (фоторезистивной маски) на поверхности пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники |
|  | Проводить входной контроль качества применяемых в процессе фотолитографии химических материалов в соответствии с технологической документацией по изготовлению изделий микроэлектроники |
|  | Оформлять записи по качеству пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Требования нормативно-технической и технологической документации, требования технического задания на изготовление изделий микроэлектроники с применением процессов фотолитографии |
|  | Технологические карты проведения процессов фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Межоперационное время хранения пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники |
|  | Методы и режимы нанесения слоя фоторезиста на поверхность пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники, и режимы нанесения вспомогательных слоев, применяемых при нанесении слоя фоторезиста на поверхность пластин |
|  | Методы и режимы сушки фоторезистивного слоя на поверхности пластин, необходимых для производства изделий микроэлектроники |
|  | Виды и свойства химических материалов, используемых в процессе фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Сроки годности и условия хранения используемых в процессе фотолитографии материалов, необходимых при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Методы оценки качества слоя фоторезиста на поверхности пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники |
|  | Требования охраны труда при работе на оборудовании нанесения слоя фоторезиста при проведении процессов фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Физико-химические основы процесса фотолитографии |
|  | Правила электронно-вакуумной гигиены и правила работы в чистых помещениях |
|  | Основы системы менеджмента качества |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Совмещение и экспонирование фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники на неавтоматизированном оборудовании | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка готовности оборудования к проведению процесса совмещения и экспонирования фоторезистивной маски согласно регламенту изготовления изделий микроэлектроники |
| --- | --- |
|  | Выбор фотошаблона для проведения процесса экспонирования при изготовлении изделий микроэлектроники в соответствии с конструкторской документацией на изделие |
|  | Выбор режимов экспонирования фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники для обеспечения параметров фоторезистивной маски в соответствии с требованиями контрольной карты процесса фотолитографии (доза излучения, фокусное расстояние, величина смещения) |
|  | Проведение визуального контроля качества фотошаблона и отсъема на повторяющиеся дефекты при проведении процессов совмещения и экспонирования фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Принятие решения о дальнейшей обработке рабочих пластин в соответствии с требованиями технологической документации на изготовление изделий микроэлектроники |
|  | Заполнение сопроводительных листов и рабочих журналов при проведении операции совмещения и экспонирования фоторезистивной маски |
|  | Взаимодействие с сотрудниками отдела сопровождения технологических процессов изготовления изделий микроэлектроники и отдела по обслуживанию технологического оборудования для получения необходимой информации, касающейся обработки рабочих партий пластин |
| Необходимые умения | Определять тип фотошаблона для процесса экспонирования фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Проводить контроль точности совмещения слоев формируемой структуры на пластине при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Проводить контроль повторяющихся дефектов фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Определять режимы процесса экспонирования фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Осуществлять загрузку фотошаблонов в фотолитографическое оборудование при проведении процессов совмещения и экспонирования пластин при изготовлении изделий микроэлектроники, осуществлять выгрузку фотошаблонов по окончании процесса экспонирования |
|  | Определять и классифицировать метки совмещения слоев формируемой структуры на пластине при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Работать с вакуумными пинцетами |
|  | Работать на метрологическом оборудовании для проверки точности совмещения фотолитографических слоев на пластинах при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Назначение и типы фотошаблонов для проведения процессов фотолитографии при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Методы оценки качества фотошаблона, применяемого в процессе фотолитографии для формирования топологического слоя на поверхности пластин при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила хранения и перемещения фотошаблона, необходимого для изготовления изделий микроэлектроники с применением фотолитографии |
|  | Назначение защитной пленки (пелликла) и требования к ней |
|  | Правила электронно-вакуумной гигиены и правила работы в чистых помещениях |
|  | Виды дефектов фоторезистивной маски, возникающих при выполнении процесса совмещения и экспонирования |
|  | Параметры процессов экспонирования фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Межоперационное время хранения пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники |
|  | Требования охраны труда при работе на участке фотолитографии при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Нормативно-техническая и технологическая документация проведения процессов фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Физико-химические основы процесса фотолитографии с проектными нормами выше 0,6 мкм |
|  | Свойства химических материалов, используемых для проведения процессов фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Основы системы менеджмента качества |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Проявление фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники на неавтоматизированном оборудовании | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка готовности оборудования к проведению процесса проявления фоторезистивной маски на поверхности пластин согласно регламенту изготовления изделий микроэлектроники |
| --- | --- |
|  | Выбор режима проявления фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Проведение процесса проявления фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Проведение визуального контроля качества фоторезистивной маки на поверхности пластин согласно требованиям технологической карты изготовления изделий микроэлектроники |
|  | Заполнение сопроводительных листов и рабочих журналов при проведении процесса проявления слоя фоторезиста |
|  | Взаимодействие с сотрудниками отдела технологического сопровождения процессов изготовления изделий микроэлектроники и отдела по обслуживанию технологического оборудования для получения необходимой информации, касающейся обработки рабочих партий пластин |
| Необходимые умения | Определять, выставлять и регулировать параметры технологического процесса проявления слоя фоторезиста на оборудовании для проведения процессов фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Работать с вакуумными пинцетами |
|  | Оценивать качество поверхности пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники, до и после проведения процесса проявления в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | Проводить контроль качества проявления слоя фоторезиста на поверхности пластины |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Межоперационное время хранения пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники |
|  | Правила электронно-вакуумной гигиены и правила работы в чистых помещениях |
|  | Физико-химические основы процесса фотолитографии |
|  | Свойства химических материалов, используемых для проведения процесса фотолитографии при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Режимы проявления слоя фоторезиста на поверхности пластин |
|  | Виды и свойства проявителей, используемых при проведении процессов фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Сроки годности и условия хранения проявителей, используемых при проведении процессов фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Методы оценки качества проявления слоя фоторезиста на поверхности пластин, необходимых для изготовления изделий микроэлектроники |
|  | Нормативно-техническая и технологическая документация, используемая при проведении процессов фотолитографии при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Требования охраны труда при работе на оборудовании, используемом для проведения процессов проявления фоторезиста на поверхности пластин, необходимых для изготовления изделий микроэлектроники |
|  | Требования технологической и контрольной карты на процесс фотолитографии и порядок действий при выявлении отклонений параметров фоторезистивной маски |
|  | Основы системы менеджмента качества |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение технологических процессов формирования фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники на автоматизированных установках | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор прецизионной фотолитографии 5-го разряда Оператор прецизионной фотолитографии 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверка знаний требований охраны труда |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже, чем один раз в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 85 | Оператор прецизионной фотолитографии 5-го разряда |
|  | § 86 | Оператор прецизионной фотолитографии 6-го разряда |
| ОКПДТР | 15916 | Оператор прецизионной фотолитографии |
| ОКСО | 2.11.01.09 | Оператор микроэлектронного производства |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение технологического процесса нанесения слоя фоторезиста, антиотражающего покрытия при изготовлении изделий микроэлектроники на автоматизированных установках | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка автоматизированной установки для проведения процессов фотолитографии и материалов к проведению процесса нанесения слоя фоторезиста и антиотражающего покрытия на поверхность пластин, используемых при производстве изделий микроэлектроники |
| --- | --- |
|  | Проверка готовности автоматизированных установок к проведению процессов нанесения слоя фоторезиста, антиотражающего покрытия |
|  | Подготовка поверхности пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники, к процессу нанесения слоя фоторезиста на автоматизированных установках |
|  | Проведение процесса нанесения слоя фоторезиста и антиотражающего покрытия на поверхность пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники, проведение процесс сушки слоя фоторезиста и антиотражающего покрытия |
|  | Оценка качества формирования слоя фоторезиста на поверхности пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники |
|  | Заполнение сопроводительных листов и рабочих журналов при работе на автоматизированных установках для проведения процессов фотолитографии в производстве изделий микроэлектроники |
|  | Взаимодействие с сотрудниками отдела технологического сопровождения процессов изготовления изделий микроэлектроники и отдела по обслуживанию технологического оборудования для получения необходимой информации, касающейся обработки рабочих партий пластин |
| Необходимые умения | Определять и выставлять на автоматизированных установках для проведения процессов фотолитографии необходимые рецепты обработки пластин согласно технологической документации по изготовлению изделий микроэлектроники |
|  | Отслеживать межоперационное время хранения пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники, и при необходимости отправлять пластины по реставрационному маршруту |
|  | Проводить визуальный контроль качества сформированного слоя фоторезиста на поверхности пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Межоперационное время хранения пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники |
|  | Методы и режимы нанесения слоя фоторезиста и антиотражающего покрытия на поверхность пластин, необходимых для производства изделий микроэлектроники |
|  | Виды дефектов, возникающих при проведении процесса нанесения слоя фоторезиста на поверхность пластин |
|  | Виды и свойства химических материалов, используемых для проведения процесса фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Методы оценки качества слоя фоторезиста на поверхности пластин, необходимых для изготовления изделий микроэлектроники |
|  | Требования охраны труда при работе на автоматизированном оборудовании для нанесения слоя фоторезиста на поверхность пластин, необходимых для изготовления изделий микроэлектроники |
|  | Физико-химические основы процесса фотолитографии |
|  | Нормативно-техническая и технологическая документация по работе на автоматизированном оборудовании для проведения процессов фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Правила электронно-вакуумной гигиены и правила работы в чистых помещениях |
|  | Основы работы на персональном компьютере |
|  | Английский язык (базовый курс) |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.2.2 Трудовая функция

| Наименование | Совмещение и экспонирование фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники на автоматизированных установках | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка автоматизированной установки совмещения и экспонирования для проведения процессов фотолитографии и материалов к проведению процессов совмещения и экспонирования фоторезистивной маски на поверхности пластин при производстве изделий микроэлектроники в соответствии с технологическим регламентом |
| --- | --- |
|  | Выбор фотошаблона для проведения процессов совмещения и экспонирования рабочих пластин в соответствии с требованиями конструкторской документации и технологической карты на процесс фотолитографии изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Выбор режимов экспонирования фоторезистивной маски в соответствии с требованиями технологической документации (доза излучения, фокусное расстояние, точность совмещения) |
|  | Проведение процессов совмещения и экспонирования фоторезистивной маски на поверхности пластин, используемых при производстве изделий микроэлектроники, на автоматизированной установке |
|  | Проведение визуального контроля качества фоторезистивной маски на поверхности пластин, используемых при производстве изделий микроэлектроники |
|  | Заполнение сопроводительных листов и рабочих журналов при работе на автоматизированных установках для проведения процессов фотолитографии в производстве изделий микроэлектроники |
|  | Взаимодействие с сотрудниками отдела технологического сопровождения процессов изготовления изделий микроэлектроники и отдела по обслуживанию технологического оборудования для получения необходимой информации, касающейся обработки рабочих партий пластин |
| Необходимые умения | Определять необходимый тип фотошаблона для проведения процесса экспонирования фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Определять режимы процесса экспонирования фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники на автоматизированной установке |
|  | Осуществлять загрузку фотошаблонов для проведения процессов фотолитографии изделий микроэлектроники в автоматизированные установки и выгрузку фотошаблонов в соответствии с технологическими регламентами |
|  | Определять и классифицировать метки совмещения топологических слоев пластин, используемых при производстве изделий микроэлектроники |
|  | Работать на метрологическом оборудовании для проверки точности совмещения фотолитографических слоев пластин, используемых при производстве изделий микроэлектроники |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Назначение и типы фотошаблонов для проведения процессов фотолитографии при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила хранения и перемещения фотошаблонов для проведения процессов фотолитографии при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Назначение и требования к защитной пленке (пелликлу) |
|  | Правила электронно-вакуумной гигиены и правила работы в чистых помещениях |
|  | Виды дефектов, возникающих при проведении процесса совмещения и экспонирования |
|  | Параметры процесса экспонирования фоторезистивной маски на поверхность пластины при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Межоперационное время хранения пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники |
|  | Свойства химических материалов, используемых для проведения процессов фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Требования охраны труда при работе на автоматизированных установках для проведения процессов фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Нормативно-техническая и технологическая документация по работе на автоматизированных установках для проведения процессов фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Физико-химические основы процесса фотолитографии с проектными нормами меньше 1 мкм |
|  | Основы работы на персональном компьютере |
|  | Английский язык (базовый курс) |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение технологического процесса проявления фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники на автоматизированных установках | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка готовности автоматизированных установок к проведению процесса проявления фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники |
| --- | --- |
|  | Подготовка поверхности пластины к процессу проявления слоя фоторезиста на автоматизированных установках при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Проведение процесса проявления фоторезистивной маски на автоматизированной установке при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Оценка качества формирования фоторезистивной маски на поверхности пластины при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Заполнение сопроводительных листов и рабочих журналов при работе на автоматизированных установках для проведения процессов фотолитографии в производстве изделий микроэлектроники |
|  | Ввзаимодействие с сотрудниками отдела технологического сопровождения процессов изготовления изделий микроэлектроники и отдела по обслуживанию технологического оборудования для получения необходимой информации, касающейся обработки рабочих партий пластин |
| Необходимые умения | Определять и выставлять на автоматизированных установках для проведения процессов фотолитографии необходимые рецепты обработки пластин согласно технологической документации по изготовлению изделий микроэлектроники |
|  | Отслеживать межоперационное время хранения пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники, и при необходимости отправлять пластины по реставрационному маршруту |
|  | Проводить визуальный контроль качества сформированной фоторезистивной маски на поверхности пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Межоперационное время хранения пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники |
|  | Методы и режимы процесса проявления слоя фоторезиста на поверхности пластин, используемых для производства изделий микроэлектроники |
|  | Виды дефектов, возникающих при проведении процесса проявления слоя фоторезиста на поверхности пластин |
|  | Виды и свойства химических материалов, используемых для проведения процесса фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Методы оценки качества фоторезистивной маски на поверхности пластин, необходимых для изготовления изделий микроэлектроники |
|  | Требования охраны труда при работе на автоматизированном оборудовании при проведении процессов проявления слоя фоторезиста на поверхности пластин, необходимых для изготовления изделий микроэлектроники |
|  | Физико-химические основы процесса фотолитографии |
|  | Нормативно-техническая и технологическая документация по работе на автоматизированном оборудовании для проведения процессов фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Правила электронно-вакуумной гигиены и правила работы в чистых помещениях |
|  | Основы работы на персональном компьютере |
|  | Английский язык (базовый курс) |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

## 3.3 Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль технологических процессов прецизионной фотолитографии при изготовлении изделий микроэлектроники и регулировка параметров при выявлении несоответствий | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Контролер Старший оператор |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы оператором прецизионной фотолитографии 4-го разряда или Не менее шести месяцев работы оператором прецизионной фотолитографии 5-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверка знаний требований охраны труда |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже, чем один раз в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 34 | Контролер деталей и приборов 4-го разряда |
|  | § 35 | Контролер деталей и приборов 5-го разряда |
|  | § 36 | Контролер деталей и приборов 6-го разряда |
| ОКПДТР | 12950 | Контролер деталей и приборов |
|  | 12974 | Контролер качества продукции и технологического процесса |
| ОКСО | 2.11.01.09 | Оператор микроэлектронного производства |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение измерений параметров фоторезистивной маски с использованием микроскопа и контрольно-измерительных средств, предусмотренных технологической документацией по изготовлению изделий микроэлектроники |
| --- | --- |
|  | Внесение корректировок в программу обработки изделий микроэлектроники по результатам измерений параметров фоторезистивной маски |
|  | Определение продукции, не соответствующей требованиям контрольной карты на процесс фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Подбор и регулировка режимов процессов фотолитографии для получения необходимых параметров фоторезистивной маски в соответствии с требованиями технологической документации по изготовлению изделий микроэлектроники |
|  | Оформление записей по результатам проведения процессов формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники (заполнение сопроводительных листов и рабочих журналов) |
|  | Взаимодействие с сотрудниками отдела сопровождения технологических процессов изготовления изделий микроэлектроники и отдела по обслуживанию технологического оборудования для получения необходимой информации, касающейся обработки рабочих партий пластин |
| Необходимые умения | Проводить замеры толщины слоя фоторезиста на поверхности пластин, подготовленных для проведения процессов фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Проводить замеры линейных размеров контролируемых элементов и величины рассовмещения слоев структуры на тестовых элементах топологического слоя |
|  | Работать с микроскопом и контрольно-измерительными средствами при проведении измерений параметров фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Анализировать результаты измерений фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Оценивать качество процесса нанесения, проявления и экспонирования слоя фоторезиста при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Определять оптимальные значения параметров процессов фотолитографии при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Корректировать параметры экспонирования и совмещения на основании полученных данных при измерении контрольных пластин при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Идентифицировать обрабатываемую продукцию для изготовления изделий микроэлектроники (подпись продукции, перемещение продукции на место хранения в соответствии с идентификацией) |
|  | Оформлять результаты измерений параметров технологических процессов фотолитографии в соответствии с требованиями нормативно-технической и технологической документации изготовления изделий микроэлектроники |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Нормы контроля параметров технологических процессов фотолитографии изделий микроэлектроники (величина контролируемого линейного размера, точность совмещения слоев структуры, доза облучения, время проявления, толщина слоя фоторезиста, уровень дефектности) |
|  | Нормативно-техническая и технологическая документация по работе на автоматизированном оборудовании и проведении процессов фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Требования технологической документации к контролируемым параметрам фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Параметры технологических процессов формирования фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Параметры контроля фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы на автоматизированном технологическом оборудовании процессов фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с оптическим и контрольно-измерительным оборудованием при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Межоперационное время хранения обрабатываемой продукции для изготовления изделий микроэлектроники |
|  | Свойства химических материалов, используемых для проведения процесса фотолитографии при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Последовательность технологических операций при изготовлении изделий микроэлектроники с применением автоматизированных процессов прецизионной фотолитографии |
|  | Режимы выполнения технологических процессов прецизионной фотолитографии при изготовлении изделий микроэлектроники на автоматизированном оборудовании |
|  | Виды дефектов при формировании фоторезистивной маски на поверхности пластин при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Режимы работы контрольно-измерительного оборудования при проведении процессов контроля параметров фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Требования нормативно-технической и технологической документации процессов фотолитографии изделий микроэлектроники, в том числе требования технологических и контрольных карт, требования технического задания на изделие |
|  | Порядок действий при обнаружении отклонений параметров фоторезистивной маски от требований контрольной карты процесса фотолитографии |
|  | Правила электронно-вакуумной гигиены и правила работы в чистых помещениях |
|  | Физико-химические основы процесса фотолитографии |
|  | Свойства поверхности пластины, используемой при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Виды дефектов, возникающих при формировании фоторезистивной маски на пластинах при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Основы работы на персональном компьютере |
|  | Английский язык (базовый курс) |
|  | Основы системы менеджмента качества |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.3.2 Трудовая функция

| Наименование | Выполнение действий при выявлении технологических несоответствий, возникающих при проведении процессов фотолитографии при изготовлении изделий микроэлектроники | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление видов несоответствия обрабатываемой продукции требованиям технологической карты при выполнении процессов фотолитографии изделий микроэлектроники (дефектность, отклонения линейного размера, рассовмещение слоев, недопроявление) |
| --- | --- |
|  | Регистрация выявленного несоответствия обрабатываемой продукции изделий микроэлектроники в рабочих журналах |
|  | Определение причин несоответствия обрабатываемой продукции изделий микроэлектроники требованиям технологической карты |
|  | Формирование алгоритма регулировки параметров процессов фотолитографии изделий микроэлектроники для устранения несоответствий обрабатываемой продукции |
|  | Регулировка параметров процессов фотолитографии изделий микроэлектроники в диапазонах, допустимых технологической документацией, для корректировки при выявлении технологических несоответствий обрабатываемой продукции |
|  | Оповещение начальника смены и инженера-технолога о выявленных несоответствиях обрабатываемой продукции изделий микроэлектроники для проведения регулирующих мероприятий и устранения причин несоответствий |
| Необходимые умения | Идентифицировать обрабатываемую продукцию как несоответствующую микроэлектронную продукцию |
|  | Работать с микроскопом и контрольно-измерительными средствами при проведении измерений параметров фоторезистивной маски при изготовлении изделий микроэлектроники |
|  | Осуществлять корректирующие действия, разработанные технологической службой, при отклонениях параметров процессов фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Устанавливать причинно-следственные связи возникновения микроэлектронной продукции, не соответствующей требованиям технологической документации |
|  | Вести записи по качеству изготовленной микроэлектронной продукции (заполнение рабочих журналов, сопроводительных листов, сигнальных талонов) |
|  | Осуществлять сравнение полученных результатов замеров параметров фоторезистивной маски с требованиями нормативной технологической документации |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Требования нормативно-технической и технологической документации к контролируемым параметрам микроэлектронной продукции |
|  | Виды дефектов при формировании фоторезистивной маски изделий микроэлектроники |
|  | Критерии несоответствия микроэлектронной продукции требованиям технологической документации |
|  | Виды, причины и методы устранения несоответствий процессов фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Порядок действий при выявлении несоответствующей микроэлектронной продукции |
|  | Последовательность технологических операций при проведении процессов фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Причины и порядок проведения внеплановой аттестации оборудования для проведения процессов фотолитографии изделий микроэлектроники |
|  | Правила работы с оптическим и контрольно-измерительным оборудованием при оценке качества формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники, изготовленных с применением процессов прецизионной фотолитографии на автоматизированном оборудовании |
|  | Физико-химические основы процесса фотолитографии |
|  | Правила электронно-вакуумной гигиены и правила работы в чистых помещениях |
|  | Основы работы на персональном компьютере |
|  | Английский язык (базовый курс) |
|  | Основы системы менеджмента качества |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Фонд инфраструктурных и образовательных программ, город Москва

Генеральный директор Титов Руслан Вадимович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники», город Москва, город Зеленоград |
| --- | --- |
|  | Некоммерческое партнерство «Межотраслевое объединение наноиндустрии», город Москва |
|  | Акционерное общество «Микрон», город Москва, город Зеленоград |
|  | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, 
ст. 171).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 20, раздел «Общие профессии производства изделий электронной техники».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.